- 新型复合材料加固混凝土结构新技术及工程应用

推荐单位意见

项目“新型复合材料加固混凝土结构新技术及工程应用”是多研究单位联合攻关的成果。10多年来，项目组致力于解决建筑结构的健康检测与加固技术问题研究，在国家自科基金、省级自科基金、省级科技计划项目的资助下，在概念创新、技术创新及应用创新方面，取得了具有国际先进水平的研究成果，所发明的钢筋混凝土柱不卸载无破损预应力加固方法及对桥墩柱体的加固，获国家发明专利，此法最大优点在于被加固的结构无破损、不卸载且施加有预应力，确保了混凝土结构的在线加固；在国内最早开展了纤维增强塑料加固混凝土梁的疲劳性能研究；所提出的“概念加固”及其6原则能帮助结构工程师正确处理工程实际问题，在此理论指导下完成的煤矿开采引起地表村庄建筑物墙体开裂的整体预应力加固技术，具有概念和技术上的原创性；准平截面假定的发现及其在内嵌纤维材料加固混凝土构件领域的拓展应用，解决了纤维材料加固混凝土结构的关键基础理论问题；所研制的片材和筋材锚具，设计灵活、安装方便、锚固力强；宽缺口混凝土梁工法的发明，是研究纤维增强材料-混凝土界面受力特性的有效方法。

项目研究成果在原理与技术上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国际先进水平，成果转化程度高，创造了重大的经济效益，对行业的技术进步和产业结构优化升级有重大作用。

- 同意推荐该项目成果参评湖南省科技进步一等奖。

- 项目简介

项目“新型复合材料加固混凝土结构新技术及工程应用”是多单位联合攻关的成果。10多年来，项目组致力于解决建筑结构的健康检测与加固技术问题研究，在各类研究项目的资助下，在概念创新、技术创新及应用创新方面，取得了具有国际先进水平的研究成果。

开展了新型复合材料加固混凝土结构的系列试验研究。先后开展的项目研究有包括中国工程院咨询项目“地下工程与基础设施工程公共安全技术发展研究”、国家自科基金项目“内嵌预应力CFRP筋材加固混凝土梁弯曲性能研究”（在研）在内的省级以上项目11项，完成了80多件纤维增强复合材料加固的混凝土构件的系列试验工作。

创立并形成了系统的加固新技术和加固新理论，获得发明专利1项，实用新型专利4项。发明了预应力钢护筒不卸载无破损加固钢筋混凝土墩柱技术。“预压应力钢护筒并植筋扩大断面的混凝土柱加固方法”获国家发明专利，所用的“一种混凝土柱预压应力钢护筒”获国家实用新型专利；提出了“概念加固”及其6原则。在此理论指导下完成的煤矿开采引起村庄建筑物墙体开裂的整体预应力加固技术，具有概念和技术上的原创性。该成果之论文“概念加固思想及工程应用”被中国工程院院刊《中国工程科学》刊定为“技术创新”论文；在国内首次开展了外贴纤维增强材料加固混凝土梁的疲劳试验研究工作，在土木工程学报上发表的论文“粘贴玻璃钢板加固混凝土梁疲劳试验研究”，获省自然科学优秀论文一等奖；准平截面假定的发现，及其在内嵌加固混凝土梁领域的拓展应用，解决了纤维材料加固混凝土结构的关键基础理论问题。纤维增强塑料、胶粘剂及混凝土彼此的界面存在滑移，胶粘剂存在剪切变形，混凝土梁的变形规律不能套用经典理论“平截面假定”。项目组的大量试验表明，纤维增强塑料与混凝土能协同工作，二者粘结能力不及钢筋与混凝土的握裹力，纤维增强塑料、钢筋与混凝土的应变满足准平面假定；所研制的片材和筋材锚具，设计灵活、安装方便、锚固力强，开发的“表层内嵌桁架螺旋肋筋的混凝土梁”获国家实用新型专利；发明了内嵌筋材加固混凝土梁界面特性研究的新方法，开发了“一种用于混凝土梁弯曲特性和界面特性研究的宽缺口梁”，获实用新型专利，所研究的工法及成果，连续在《中国公路学报》发表论文“外贴CFRP板加固混凝土梁桥界面特性研究的宽缺口梁法”、“内嵌CFRP筋加固混凝土梁桥界面特性研究的宽缺口梁法”；发明了“一种内嵌于混凝土梁的碳纤维强化塑料组合筋”，将应变片置于组合筋内，区分了CFRP-混凝土界面和CFRP-胶黏剂-混凝土界面，克服了用简单拉拔试验代替弯曲拉拔试验的试验误区，避免了界面上正应力、滑动摩擦力及筋外表面密集应变片对测试精度和界面特性的干扰；

在《中国公路学报》《土木工程学报》《建筑结构学报》《Journal of Central South University》《Earthquake Engineering and Engineering Vibration》发表论文30余篇，其中SCI4篇，EI6篇。

成果应用于平煤神马建工集团、义马煤业集团股份有限公司、湖南宏天力投资置业有限公司等6家单位中，项目经济效益达2000多万元，社会效益显著。

客观评价

项目“新型复合材料加固混凝土结构新技术及工程应用”是多研究单位联合攻关的成果。10多年来，项目组致力于解决建筑结构的健康检测与加固技术问题研究，在工程院项目、省计划项目资助下，在概念创新、技术创新及应用创新方面，取得了具有国际先进水平的研究成果。

1）系统开展了新型复合材料加固混凝土结构的系列项目研究。自1995年开始，项目组就致力于新型复合材料加固混凝土结构研究，先后开展的项目研究有：中国工程院咨询项目“地下工程与基础设施工程公共安全技术发展研究”，国家自科基金项目“内嵌预应力CFRP筋材加固混凝土梁弯曲性能研究”（在研），河南省杰出人才项目“内嵌预应力碳纤维增强塑料筋混凝土梁弯曲特性研究”（省验收，2010年），“粘贴预应力复合材料加固混凝土梁补强机理的研究”（省验收，国内领先，2002年）等11个科研项目，鉴定和验收结论为局部技术达国际先进水平，总体达国内领先水平。在《中国公路学报》《土木工程学报》《建筑结构学报》《铁道学报》《Journal of Central South University》(SCI)《Earthquake Engineering and Engineering Vibration》(SCI)发表论文50余篇；SCI4篇，EI6篇。

2）发明了预应力钢护筒不卸载无破损加固钢筋混凝土墩柱技术。获国家发明专利“预压应力钢护筒并植筋扩大断面的混凝土柱加固方法”（ZL 2014 1 0815513.8），所用的“一种混凝土柱预压应力钢护筒”（ZL 2014 2 0828466.6）获国家实用新型专利。该法优点在于被加固结构处在主动三向受力状态、预应力大小可调、原结构无破损、不卸载、新旧结构受力同步，加固后能立即承载，施工安全，可在线加固，若对高铁线上大型桥梁实施在线加固，其内、外部经济效益、社会效益显著。

3）提出了“概念加固”及其6原则。能正确处理工程实际问题，在此理论指导下完成的煤矿开采引起村庄建筑物墙体开裂的整体预应力加固技术，具有概念和技术上的原创性。该成果之论文“概念加固思想及工程应用”被中国工程院院刊《中国工程科学》刊定为“技术创新”论文。以此为基础的研究项目“采空区地表房屋采动设计理论及加固技术研究”，2008年获省教育厅科技进步二等奖。

4）在国内首次研究了外贴纤维增强材料加固混凝土梁的疲劳特性。在土木工程学报上发表的论文“粘贴玻璃钢板加固混凝土梁疲劳试验研究”，2006年获河南省自然科学优秀学术论文一等奖。

5）发现了准平截面假定，并将其拓展到内嵌加固混凝土梁领域，解决了纤维材料加固混凝土结构的关键基础理论问题。纤维增强塑料、胶粘剂及混凝土彼此的界面存在滑移，胶粘剂存在剪切变形，混凝土梁的变形规律不能套用经典理论“平截面假定”。项目组的大量试验表明，纤维增强塑料与混凝土能协同工作，其粘结能力不及梁中钢筋与混凝土的握裹力，纤维增强塑料、钢筋与混凝土的应变满足准平面假定。即：被加固梁有效高度范围内平行于中性轴的各纵向纤维的应变与其到中性轴的距离成正比，纤维增强塑料应变εF与钢筋的应变εS满足εF=K εS，K大于等于1。该理论成果在《土木工程学报》《Earthquake Engineering and Engineering Vibration》 (SCI)等刊物上发表论文4篇。

6）所研制的片材和筋材锚具，设计灵活、安装方便、锚固力强。用外贴纤维增强复合材料片（板）材加固混凝土梁，片材的强度发挥不到25%，为提高片材的强度利用率,项目组采取外部张拉粘结法，为对纤维增强复合材料片材板施加预应力，开发出了纤维增强材料片材专用锚具；用内嵌预应力筋的方式来加固混凝土梁结构，筋材锚具开发是关键，项目组依据纤维增强复合材料筋的锚固特性，针对直径7mm-15mm的碳纤维增强塑料筋，研制出了一种设计灵活、安装方便的新型锚具-粘结夹片式球面锚具；为增强螺旋肋筋、混凝土及胶黏剂界面的锚固力，开发的“表层内嵌桁架螺旋肋筋的混凝土梁”获国家实用新型专利（ZL 2014 2 0829383.7），论文“表层内嵌桁架螺旋肋筋加固混凝土梁抗弯试验研究”发表于《土木工程学报》2010年第一期。

7）发明了内嵌筋材加固混凝土梁界面特性研究的新方法。界面特性是关键点，开发了“一种用于混凝土梁弯曲特性和界面特性研究的宽缺口梁”，获实用新型专利（ZL 2015 2 0359099.4），所研究的工法及成果，连续在《中国公路学报》发表论文“外贴CFRP板加固混凝土梁桥界面特性研究的宽缺口梁法”[2015（1），EI]、“内嵌CFRP筋加固混凝土梁桥界面特性研究的宽缺口梁法”[2015（7），EI]；发明了“一种内嵌于混凝土梁的碳纤维强化塑料组合筋”（ ZL 2014 2 0829415.5），将应变片置于组合筋内空，区分了CFRP-混凝土界面和CFRP-胶黏剂-混凝土界面，克服了用简单拉拔试验代替弯曲拉拔试验的试验误区，避免了界面上正应力、滑动摩擦力及筋外表面密集应变片对测试精度和界面特性的干扰。

8）成果应用于平煤神马建工集团、义马煤业集团有限公司、湖南宏天力投资置业有限公司和鹤壁煤业集团公司等6家单位中，经济效益、社会效益显著。

推广应用情况

项目“新型复合材料加固混凝土结构新技术及工程应用”是多研究单位10多年来联合攻关的成果，其在现场应用情况概述如下：

1）2001年10月，受焦作市第三建筑工程公司的委托，对河南省焦作市医药管理局医药局住宅大楼YKB5562型预应力空心板，进行外贴碳纤维布加固，经过为期20天的修复，达到了预期目的，为施工企业节约资金173万元。

2）2006年4月，受义马煤业集团股份有限公司的委托，对改建的义煤老电厂不明地下巷道和采空区实施探查，提出电厂地下巷道、采空区及既有建筑的利用加固方案、新建厂房的布置规划，对地震影响下建筑物结构安全性进行数值试验，对地面建筑物及地下巷道实施外贴碳纤维布加固，直接经济效益为1480万。

3）2007年04月，受平顶山煤业（集团）有限责任公司委托，开展了“煤矿区环境对建筑物的腐蚀机理研究与防治”研究。对地面煤筒仓这一特种结构，提出了采用仓壁内嵌预应力螺旋肋筋和碳纤维筋的方法进行加固，筒仓加固如图1示。筒仓实施加固后使用效果非常好，为集团带来直接经济效益1333.81万元。

图1.十矿戊组煤仓钢筋位置测定及筒仓外壁找平后开的内嵌槽

4）2008年9月，受鹤壁煤业集团有限公司委托，开展“采空区地表房屋采动设计理论及加固技术研究”项目。河南鹤壁矿区三矿、四矿,因煤矿开采引起地表发生不均匀沉降,引起地表村庄部分建筑物墙体开裂。为了保护村庄建筑物,避免墙体开裂,采取了基于概念加固的整体预应力加固技术，直接效益3460万元。

5）2009年01月，受山西潞安矿业（集团）有限责任公司委托，开展“煤矿大型混凝土构件评估及加固技术研究”项目。项目对王庄线黄碾立交桥、浊漳河大桥、漳村线浊漳河大桥、漳村线K2+30涵洞，提出了外贴碳纤维、钢筋混凝土箍套、补设吊篮包裹混凝土加固和挂钢筋网喷射混凝土加固的方法进行加固，三桥一涵的加固给企业带来了1123.44万的经济效益。

6）由湖南宏天力投资置业有限公司施工的某公路，在开挖某公路基础时，要下穿沪昆高速公路某大桥，该桥下部构造采用柱式墩，3﹟、4﹟墩共8个桥墩，墩下桩用直径1.5m预应力钢护筒加固，拆旧费、工程费及补偿费共计3360.86万。两者相比其经济效益3062.42万。

主要知识产权证明目录

1）发明专利，预压应力钢护筒并植筋扩大断面的混凝土柱加固方法，授权号：ZL 2014 1 0815513.8，授权日期：2015年10月21日，证书编号：1822113，权利人：湖南工程学院，发明人：任振华、曾宪桃，专利权有效。

2）实用新型专利，一种混凝土柱预压应力钢护筒，专利号：ZL 2014 2 0828466.6，授权日期：2015年5月20日，证书编号：4319672，权利人：湖南工程学院，发明人：任振华、曾宪桃，专利权有效。

3）实用新型专利，一种用于混凝土梁弯曲特性和界面特性研究的宽缺口梁，授权号：ZL 2015 2 0359099.4，授权日期：2015年9月16日，证书编号：4623482权利人：湖南工程学院发明人：曾宪桃、任振华，专利权有效。

4）实用新型专利，一种内嵌于混凝土梁的碳纤维强化塑料组合筋，授权号：ZL 2014 2 0829415.5，授权日期：2015年5月20日，证书编号：4319871权利人：湖南工程学院，发明人：任振华、曾宪桃，专利权有效。

5）实用新型专利，表层内嵌桁架螺旋肋筋的混凝土梁，授权号：ZL 2014 2 0829383.7，授权日期：2015年5月20日，证书编号：4320888权利人：湖南工程学院发明人：曾宪桃、任振华，专利权有效。

- 主要完成人情况

1）任振华（湖南工程学院），项目组组长，提出了内嵌高性能金属材料筋加固混凝土梁的方法和原理；提出了碳纤维增强塑料（CFRP）筋加固π型混凝土梁的工法及CFRP加固混凝土梁CFRP板（筋）-混凝土界面平均剪应力及剥离承载力的经验计算公式，并撰写了博士论文；提出了预压应力钢护筒并植筋扩大断面加固混凝土柱的方法和原理，并撰写了发明专利申请书。

2）曾宪桃（湖南工程学院），项目组副组长，提出了概念加固理念；提出了外贴纤维增强材料加固混凝土梁应变协调的准平面假定；指导各类加固试验，协助理论分析，协助发明专利书的撰写等。旁证材料：附件（发明专利）排名第二，附件《中国公路学报》排名第二，附件《自然灾害学报》排名第二。

3）陈金陵（湖南工程学院），项目组主要成员，全过程参与室内试验和部分现场试验，协助理论分析。

4）仝洪昌（平煤神马建工集团有限公司），项目组主要成员，提出加大筒仓仓壁的环向强度，恢复筒仓仓壁的竖向刚度，加固过程中筒仓照常工作，矿井生产不受影响的工程思想。提出了预应力螺旋肋筋加固混凝土煤筒仓的加固方法和原理，提出了沿筒仓竖向槽内嵌入碳纤维筋碳（CFRP）提高筒仓竖向刚度的加固理念。

5）周利杰（义马煤业集团股份有限公司），项目组主要成员，查明电厂厂区采空区分布范围及构造，划定厂区采空区影响范围；研究了采空区和巷道对建筑物地基沉降的影响范围；对受采空区影响地面建筑物地基稳定性做出评价；提出采空区建筑物加固建议。

6）杨建民（平煤神马建工集团有限公司），项目组主要成员，对筒仓仓壁上开水平槽和竖向槽由下向上、内嵌预应力螺旋肋筋和碳纤维筋碳筋由上向下的施工工法，使加固改造的内嵌槽准备、嵌入施工一个往复循环施工完成，指导并组织了现场施工，指导施工竣工报告的编著工作。

7）孙鹏翔（平煤神马建工集团有限公司），项目组主要成员，提出了对内嵌螺旋肋筋施加预应力并对接锚固的简洁方法；具体组织了现场施工；实施完成了施工竣工报告的编写工作。

8）王兰甫（义马煤业集团股份有限公司），项目组主要成员，采用现场勘测、理论研究和数值试验的方式，对跃进电厂采空区上大型建筑物的安全性进行评估；查明电厂厂区采空区分布范围及构造；采空区和巷道对建筑物地基沉降的影响范围；对受采空区影响地面建筑物地基稳定性做出评价。

9）曾文（平煤神马建工集团有限公司），项目组主要成员，协助提出了加大筒仓环向强度、竖向刚度及加固过程不影响矿井生产的工程思想。参与了项目立项、论证实施等阶段的工作，对项目全过程进行组织管理，确保了该项目的顺利实施；协助完成了施工竣工报告的编写工作

10）刘小青（平煤神马建工集团有限公司），项目组主要成员。全面协助完成煤筒仓的加固图纸的设计和整理工作，完成图纸现场实施的放样工作，主持图纸会审、实施及与现场的协调修改工作；参与了项目立项、论证实施等阶段的工作，对项目全过程进行组织管理，确保了该项目的顺利实施；协助完成了施工竣工报告的编写工作。

主要完成单位及创新推广贡献

1）湖南工程学院，作为项目的主持单位，对本项目科技创新有：发明了预应力钢护筒不卸载无破损在线加固钢筋混凝土墩柱技术，“预压应力钢护筒并植筋扩大断面的混凝土柱加固方法”获国家发明专利，“一种混凝土柱预压应力钢护筒”获实用新型专利；发现了准平截面假定，并将其拓展到内嵌纤维材料加固混凝土梁领域，解决了纤维材料加固混凝土结构的关键基础理论问题；从混凝土梁本身及纤维增强塑料筋入手，开辟了内嵌筋材加固混凝土梁中混凝土、胶黏剂和纤维增强塑料筋三介质两界面界面特性研究的新方法；提出了“概念加固”的理念及其6原则，要求加固工程从宏观上决定工程加固中的基本问题、基本概念及基本原则,进而制定方案及实施措施；开发研制出了纤维增强塑料板、筋材专用粘结夹片式球面锚具；研制了“表层内嵌桁架螺旋肋筋的混凝土梁”。

- 对推广应用的贡献在于：成果应用于平煤神马建工集团、湖南宏天力投资置业有限公司和鹤壁煤业集团公司等6家单位中，经济效益、社会效益显著。湖南工程学院作为项目的牵头单位，对每个应用单位工程应用实施，首先是拟定工程实施技术方案，召集实施方案论证会，制定出施工组织设计，负责施工方案、施工组织设计的贯彻实施，指导现场施工，技术实施期间，负责工程参数、工程状态的监测，从技术上确保施工安全，工程完工后，完成工程竣工报告，撰写工程总结，核算工程经济效益。

2）平煤神马建工集团有限公司，作为项目研究的负责单位，提出了加大筒仓仓壁的环向强度、恢复筒仓仓壁的竖向刚度、加固过程中筒仓照常工作、矿井生产不受影响的工程思想；提出了预应力螺旋肋筋加固混凝土煤筒仓的加固方法和原理，提出了沿筒仓竖向槽内嵌入碳纤维筋碳（CFRP）提高筒仓竖向刚度的加固理念；对筒仓仓壁上开水平槽和竖向槽由下向上、内嵌预应力螺旋肋筋和碳纤维筋碳筋由上向下的施工工法，使加固改造的内嵌槽准备、嵌入施工一个往复循环施工完成；提出了对内嵌螺旋肋筋施加预应力并对接锚固的简洁方法；指导并组织了现场施工；指导施工竣工报告的编著工作。

- 平煤神马建工集团有限公司对3座筒仓的加固做出了巨大的贡献，召集业主方对筒仓的加固方案进行了论证修改，组织了工程施工队伍，对工程中出现的问题及时上报项目研究小组，进行方案整改。严格按主方对筒仓仓壁的环向强度、筒仓仓壁的竖向刚度、筒仓加固过程中照常工作、矿井生产不受影响的要求，对仓壁采用内嵌预应力螺旋肋筋法进行加固，在仓壁的表面竖向、环向开槽，竖向槽内嵌入碳纤维筋，环向槽内嵌入螺旋肋筋并对其施加预应力。应用该法对筒仓进行加固，确保了筒仓的照常使用，加固施工过程中没有大的湿式作业，加固后筒仓的强度和刚度得到明显提升。

3）义马煤业集团股份有限公司，作为项目研究的第三协助单位，针对义马煤业（集团）2×50MW跃进煤泥矸石电厂采空区地质灾害影响下的大型建筑物安全性问题展开研究。项目主要完成单位义马煤业集团股份有限公司热电分公司，采用物理勘探方法查明了电厂厂区采空区分布范围；研究了建筑物下采空区和巷道对建筑物地基的沉降影响；研究了采空区和巷道影响下建筑物地基稳定性。

采用现场勘测、理论研究和数值试验的方式，对跃进电厂采空区上大型建筑物的安全性进行评估。查明电厂厂区采空区分布范围及构造；采空区和巷道对建筑物地基沉降的影响范围；受采空区影响地面建筑物地基稳定性评价；受采空区影响地面建筑物在不同地震烈度影响下安全性评价；划分了厂区采空区影响范围；提出了采空区建筑物加固建议；定性分析了在不同地震烈度下，建筑物的安全性及预防措施。

- 在现场实施过程中，组织技术人员对地下巷道用复合纤维增强材料实施加固，对破碎的采空区实施高压注浆整体加固，对劣损的既有发电厂房用先进复合材料实施加固，并对加固后地层、建筑物的力学性能做出评估。

完成人合作关系说明

“新型复合材料加固混凝土结构新技术及工程应用”是湖南工程学院、平煤神马建工集团有限公司和义马煤业集团股份有限公司三家单位多人、多年合作研究的成果，项目主要完成人任振华、曾宪桃、陈金陵为湖南工程学院建筑工程学院教师，三人的合作主要是联合申报专利、联合申报科研项目、教学改革项目和联合发表科研论文，包括联合申报专利6项，联合获批省精品课程“混凝土结构设计原理”，联合发表论文20余篇。

仝洪昌、杨建民、孙鹏翔、曾文及刘小青为平煤神马建工集团科技干部，建工集团与项目组建立了科技战略合作伙伴关系，联合科技攻关，先后完成“煤矿区环境对建筑物的腐蚀机理研究与防治”、“磁化水降低喷射混凝土粉尘浓度及回弹率的应用研究”（2008省科技厅鉴定，国内领先）项目的研究工作，在本报奖项目中，主要合作的是预应力螺旋肋筋加固高应力不卸载在线加固煤矿钢筋混凝土煤筒仓的合作项目。

王兰甫、周利杰为义马煤业集团股份有限公司技术人员，与项目组的合作主要体现在共同完成项目“浅层采空区地质灾害影响下大型建筑物安全性数值试验研究”的研究（2007省科技厅鉴定），2010年又合作完成“煤气发生炉厂房减震技术研究”，共同发表论文“地震影响下风巷上部建筑物结构安全性研究”、“应用电阻率层析成像探测采空区、斜风井巷道稳定性计算”。